Рисунок А.1–Резиновая опорная часть «РОЧ»

Рисунок А.2 – Сейсмическая резиновая опорная часть «РОЧс»

Вариант А                                            Вариант Б

(чечевичное рифление)	                  (ромбическое рифление)

Рисунок А.3 – Резиновая опорная часть с рифлеными листами «РОЧр»

| Та б л и ц а А.1 - Номенклатура и основные параметры резиновых опорных частей Размеры опорных частей Толщина резины Число слоев резины Толщина резиновых слоев Толщина металл. листов Максимально допустимая вертикальная нагрузка* Допускаемое перемещение РОЧ** В плане Высота РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр a b d Т n t б N u (±) мм мм мм / мм мм kN мм 100 100 150 200 14 10 1 5 2 150 225 300 7.0 21 42 32 15 10 2 10.5 7.0 28 49 39 20 15 3 14.0 10.5 35 56 46 25 20 4 16.3 14.0 42 63 53 30 25 5 18.0 16.3 70 60 30 6 18.0 150 200 350 14 10 1 5 2 450 785 7.0 21 42 32 15 10 2 10.5 7.0 24 18 2 12.6 28 49 39 20 15 3 14.0 10.5 35 56 46 25 20 4 17.5 14.0 40 30 5 21.0 42 63 53 30 25 5 21.0 17.5 49 70 60 35 30 6 23.3 21.0 56 77 67 40 35 7 26.3 23.3 62 44 5 8 3 27.0 63 84 74 45 40 8 5 2 27.0 26.3 91 81 45 9 27.0 200 250 300 400 19 13 1 8 3 750 900 1200 9.1 24 18 2 5 2 12.6 30 49 39 21 16 2 8 3 14.7 11.2 32 23 2 16.1 41 60 50 29 24 3 20.3 16.8 Т а б л и ц а А.1. П р о д о л ж е н и е Размеры опорных частей Толщина резины Число слоев резины Толщина резиновых слоев Толщина металл. листов Максимально допустимая вертикальная нагрузка* Допускаемое перемещение РОЧ** В плане Высота РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр a b d Т n t б N u (±) мм мм мм / мм мм kN мм 200 250 300 400 52 71 61 37 32 4 8 3 750 900 1200 25.9 22.4 62 44 5 27.0 63 82 72 45 40 5 27.0 28.0 74 93 83 53 48 6 33.7 31.7 85 104 94 61 56 7 36.3 34.7 115 105 64 8 41.2 250 400 19 13 1 8 3 1500 9.1 30 49 39 21 16 2 14.7 11.2 41 60 50 29 24 3 20.3 16.8 52 71 61 37 32 4 25.9 22.4 63 82 72 45 40 5 31.5 28.0 74 93 83 53 48 6 33.7 33.6 78 60 5 10 42.0 85 104 94 61 56 7 8 36.3 34.7 96 115 105 69 64 8 43.1 41.2 126 116 72 9 44.1 300 400 19 13 1 8 3 1800 9.1 30 49 39 21 16 2 14.7 11.2 41 60 50 29 24 3 20.3 16.8 52 71 61 37 32 4 25.9 22.4 63 82 72 45 40 5 31.5 28.0 74 93 83 53 48 6 37.1 33.6 78 60 5 10 42.0 85 104 94 61 56 7 8 43.1 39.2 Т а б л и ц а А.1. П р о д о л ж е н и е Размеры опорных частей Толщина резины Число слоев резины Толщина резиновых слоев Толщина металл. листов Максимально допустимая вертикальная нагрузка* Допускаемое перемещение РОЧ** В плане Высота РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр a b d Т N t б N u (±) мм мм мм / мм мм kN мм 300 400 96 115 105 69 64 8 8 3 1800 43.1 41.2 97 73 7 9 47.9 107 126 116 77 72 9 8 49.5 44.1 109 82 8 9 51.4 118 137 127 85 80 10 8 52.4 50.6 148 138 88 11 53.4 350 450 24 16 1 11 4 2360 11.2 39 66 46 27 22 2 18.9 15.4 52 37 4 8 3 26.6 54 81 61 38 33 3 11 4 26.6 23.1 69 96 76 49 44 4 34.3 30.8 78 60 5 10 3 42.0 84 111 91 60 55 5 11 4 42.0 38.5 99 126 106 71 66 6 49.7 46.2 114 141 121 82 77 7 54.6 52.4 129 156 136 93 88 8 59.0 57.1 144 171 151 104 99 9 62.7 61.6 186 166 110 10 67.3 400 500 24 16 1 11 4 3000 11.2 39 66 46 27 22 2 18.9 15.4 54 81 61 38 33 3 26.6 23.1 69 96 76 49 44 4 34.3 30.8 84 111 91 60 55 5 42.0 38.5 99 126 106 71 66 6 49.7 46.2 Т а б л и ц а А.1. П р о д о л ж е н и е Размеры опорных частей Толщина резины Число слоев резины Толщина резиновых слоев Толщина металл. листов Максимально допустимая вертикальная нагрузка* Допускаемое перемещение РОЧ** В плане Высота РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр a b d Т N t б N u (±) мм мм мм / мм мм kN мм 400 500 114 141 121 82 77 7 11 4 3000 57.4 53.9 129 156 136 93 88 8 62.0 59.8 144 171 151 104 99 9 66.6 64.6 159 186 166 115 110 10 70.4 68.8 201 181 121 11 72.3 450 600 24 16 1 11 4 4050 11.2 39 66 46 27 22 2 18.9 15.4 54 81 61 38 33 3 26.6 23.1 69 96 76 49 44 4 34.3 30.8 84 111 91 60 55 5 42.0 38.5 99 126 106 71 66 6 49.7 46.2 114 141 121 82 77 7 57.4 53.9 129 156 136 93 88 8 65.1 61.6 144 171 151 104 99 9 69.6 67.3 159 186 166 115 110 10 74.1 72.1 174 201 181 126 121 11 78.1 76.4 216 196 132 12 80.1 500 600 24 16 1 11 4 4500 11.2 39 66 46 27 22 2 18.9 15.4 54 81 61 38 33 3 26.6 23.1 69 96 76 49 44 4 34.3 30.8 84 111 91 60 55 5 42.0 38.5 99 126 106 71 66 6 49.7 46.2 Т а б л и ц а А.1. П р о д о л ж е н и е Размеры опорных частей Толщина резины Число слоев резины Толщина резиновых слоев Толщина металл. листов Максимально допустимая вертикальная нагрузка* Допускаемое перемещение РОЧ** В плане Высота РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр a b d Т N t б N u (±) мм мм мм / мм мм kN мм 500 600 114 141 121 82 77 7 11 4 4500 57.4 53.9 129 156 136 93 88 8 65.1 61.6 144 171 151 104 99 9 72.8 69.3 159 186 166 115 110 10 77.0 74.8 174 201 181 126 121 11 81.6 79.6 189 216 196 137 132 12 85.0 83.9 204 231 211 148 143 13 89.4 87.8 600 700 30 20 1 15 5 6300 14.0 50 75 55 35 30 2 24.5 21.0 70 95 75 50 45 3 35.0 31.5 90 115 95 65 60 4 45.5 42.0 110 135 115 80 75 5 56.0 52.5 130 155 135 95 90 6 66.5 63.0 150 175 155 110 105 7 77.0 73.5 170 195 175 125 120 8 87.5 84.0 190 215 195 140 135 9 93.3 91.1 210 235 215 155 150 10 99.5 97.5 230 255 235 170 165 11 104.8 103.1 275 255 180 12 108.0 700 800 30 20 1 15 5 8400 14.0 50 75 55 35 30 2 24.5 21.0 70 95 75 50 45 3 35.0 31.5 90 115 95 65 60 4 45.5 42.0 Т а б л и ц а А.1. П р о д о л ж е н и е Размеры опорных частей Толщина резины Число слоев резины Толщина резиновых слоев Толщина металл. листов Максимально допустимая вертикальная нагрузка* Допускаемое перемещение РОЧ** В плане Высота РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр a b d Т N t б N u (±) мм мм мм / мм мм kN мм 700 800 110 135 115 80 75 5 15 5 8400 56.0 52.5 130 155 135 95 90 6 66.0 63.0 150 175 155 110 105 7 77.0 73.5 170 195 175 125 120 8 87.5 84.0 190 215 195 140 135 9 98.0 94.5 210 235 215 155 150 10 105.2 102.9 230 255 235 170 165 11 111.7 109.6 250 275 255 185 180 12 117.6 115.7 270 295 275 200 195 13 122.9 121.2 315 295 210 14 126.0 800 800 33 23 1 18 5 9600 16.1 56 81 61 41 36 2 28.7 25.2 79 104 84 59 54 3 41.3 37.8 102 127 107 77 72 4 53.9 50.4 125 150 130 95 90 5 66.5 63.0 148 173 153 113 108 6 79.1 75.6 171 196 176 131 126 7 91.7 88.2 194 219 199 149 144 8 104.3 100.8 217 242 222 167 162 9 116.9 113.4 240 265 245 185 180 10 129.5 126.0 263 288 268 203 198 11 142.1 138.6 286 311 291 221 216 12 154.7 151.2 309 334 314 239 234 13 167.3 163.8 357 337 252 14 176.4 Т а б л и ц а А.1. П р о д о л ж е н и е Размеры опорных частей Толщина резины Число слоев резины Толщина резиновых слоев Толщина металл. листов Максимально допустимая вертикальная нагрузка* Допускаемое перемещение РОЧ** В плане Высота РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр РОЧ РОЧс РОЧр a b d Т N t б N u (±) мм мм мм / мм мм kN мм 900 900 33 23 1 18 5 12150 16.1 56 81 61 41 36 2 28.7 25.2 79 104 84 59 54 3 41.3 37.8 102 127 107 77 72 4 53.9 50.4 125 150 130 95 90 5 66.5 63.0 148 173 153 113 108 6 79.1 75.6 171 196 176 131 126 7 91.7 88.2 194 219 199 149 144 8 104.3 100.8 217 242 222 167 162 9 116.9 113.4 240 265 245 185 180 10 129.5 126.0 263 288 268 203 198 11 142.1 138.6 286 311 291 221 216 12 154.7 151.2 309 334 314 239 234 13 167.3 163.8 3323 357 337 257 252 14 179.9 176.4 380 360 270 15 189.0 Примечание: * В случае, если Т>0,2а, допустимая нагрузка для данной РОЧ меньше указанной в таблице максимально допустимой. Для ее определения необходимо производить проверку устойчивости для опорной части. ** Приведено для справки. В каждом конкретном случае проектная организацияпроизводит расчет резиновых опорных частей. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок Б.1 - Резиновая опорная часть линейно-подвижная в продольном направлении (ЛРОЧ)

Рисунок Б.2 - Резиновая опорная часть линейно-подвижная  в поперечном  направлении  (ЛПРОЧ)

Рисунок Б.3 - Неподвижная резиновая опорная часть (Н РОЧ)

Обозначения на рисунках и в таблицах Приложения Б:

a, b, d  - размеры РОЧ;

AB, AH и BB, BH – размеры верхней и нижней плит стальной конструкции;

Н – суммарная высота опорной части со стальной конструкцией;

Нaи Нb – допускаемые горизонтальные усилия; Uaи Ub – допускаемые перемещения.

| Т а б л и ц а Б.1 - Номенклатура и основные параметры линейно-подвижных и неподвижных опорных частей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип опорной части | Неподвижная опорная часть Н РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть Л РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть ЛП РОЧ | Суммарная высота опорной части со стальной конструкцией |
| Размеры РОЧ* | Допускаемая нагрузка | Допускаемое горизонтальное усилие | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане |  |
| В плане | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aхb | d | N | Ha | Hb | Aв, Ан | Вв | Вн | Hb | Ua(+) | Bв, Вн | Ав | Ан | Ha | Ub(+) | Aв, Ан | Вв | Вн | H |
| мм | kN | kN | мм | kN | мм | мм | kN | мм | мм | мм |
| 100х100 | 14 | 100 | 45 | 25 | 110 | 230 | 200 | 45 | 7 | 110 | 180 | 200 | 45 | 10 | 110 | 220 | 210 | 54 |
|  | 21 |  | 40 | 21 |  |  |  | 44 | 11 |  | 200 | 200 | 44 |  |  |  |  | 61 |
|  | 28 |  | 32 | 17 |  |  |  | 36 | 14 |  | 210 | 210 | 36 |  |  |  |  | 68 |
|  | 35 |  | 27 | 14 |  |  |  | 30 | 16 |  | 220 | 220 | 30 |  |  |  |  | 75 |
|  | 42 |  | 23 | 12 |  |  |  | 26 | 18 |  | 230 | 220 | 26 |  |  |  |  | 82 |
| 100х150 | 14 | 150 | 45 | 25 | 110 | 265 | 235 | 45 | 7 | 160 | 180 | 200 | 45 | 10 | 110 | 260 | 250 | 54 |
|  | 21 |  | 40 | 21 |  |  |  | 44 | 11 |  | 200 | 200 | 44 |  |  |  |  | 61 |
|  | 28 |  | 32 | 17 |  |  |  | 36 | 14 |  | 210 | 210 | 36 |  |  |  |  | 68 |
|  | 35 |  | 27 | 14 |  |  |  | 30 | 16 |  | 220 | 220 | 30 |  |  |  |  | 75 |
|  | 42 |  | 23 | 12 |  |  |  | 26 | 18 |  | 230 | 220 | 26 |  |  |  |  | 82 |
| 150х200 | 21 | 300 | 143 | 76 | 160 | 330 | 300 | 159 | 11 | 210 | 240 | 250 | 159 | 10 | 160 | 310 | 300 | 61 |
|  | 28 |  | 121 | 64 |  |  |  | 134 | 14 |  | 260 | 260 | 134 |  |  |  |  | 68 |
|  | 35 |  | 105 | 56 |  |  |  | 116 | 18 |  | 270 | 270 | 116 |  |  |  |  | 75 |
|  | 42 |  | 92 | 49 |  |  |  | 102 | 21 |  | 290 | 270 | 102 |  |  |  |  | 82 |
|  | 49 |  | 83 | 44 |  |  |  | 92 | 23 | 210 | 300 | 280 | 92 |  |  |  |  | 89 |
|  | 56 |  | 75 | 40 |  |  |  | 83 | 25 |  | 300 | 280 | 83 |  |  |  |  | 96 |
|  | 63 |  | 68 | 36 |  |  |  | 76 | 27 |  | 310 | 290 | 76 |  |  |  |  | 103 |

Т а б л и ц а  Б.1.  П р о д о л ж е н и е.

| Тип опорной части | Неподвижная опорная часть Н РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть Л РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть ЛП РОЧ | Суммарная высота опорной части со стальной конструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры РОЧ* | Допускаемая нагрузка | Допускаемое горизонтальное усилие | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане |  |
| В плане | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aхb | d | N | Ha | Hb | Aв, Ан | Вв | Вн | Hb | Ua(+) | Bв, Вн | Ав | Ан | Ha | Ub(+) | Aв, Ан | Вв | Вн | H |
| мм | kN | kN | мм | kN | мм | мм | kN | мм | мм | мм |
| 200х250 | 30 | 625 | 148 | 77 | 210 | 370 | 350 | 162 | 15 | 260 | 310 | 310 | 162 | 10 | 210 | 350 | 340 | 70 |
|  | 41 |  | 120 | 62 |  |  |  | 133 | 20 |  | 330 | 320 | 133 |  |  |  |  | 81 |
|  | 52 |  | 101 | 52 |  |  |  | 112 | 26 |  | 360 | 330 | 112 |  |  |  |  | 92 |
|  | 63 |  | 87 | 45 |  |  |  | 97 | 30 |  | 370 | 340 | 97 |  |  |  |  | 103 |
|  | 74 |  | 76 | 40 |  |  |  | 85 | 34 |  | 390 | 350 | 85 |  |  |  |  | 114 |
|  | 85 |  | 68 | 35 |  |  |  | 76 | 36 |  | 400 | 360 | 76 |  |  |  |  | 125 |
| 200х300 | 30 | 750 | 145 | 75 | 210 | 420 | 400 | 162 | 15 | 310 | 310 | 310 | 162 | 10 | 210 | 400 | 390 | 70 |
|  | 41 |  | 120 | 60 |  |  |  | 133 | 20 |  | 330 | 320 | 133 |  |  |  |  | 81 |
|  | 52 |  | 101 | 52 |  |  |  | 112 | 26 |  | 350 | 330 | 112 |  |  |  |  | 92 |
|  | 63 |  | 87 | 45 |  |  |  | 97 | 30 |  | 370 | 340 | 97 |  |  |  |  | 103 |
|  | 74 |  | 76 | 40 |  |  |  | 85 | 34 |  | 390 | 350 | 85 |  |  |  |  | 114 |
|  | 85 |  | 68 | 35 |  |  |  | 76 | 36 |  | 400 | 360 | 76 |  |  |  |  | 125 |
| 200х400 | 30 | 1000 | 145 | 75 | 210 | 520 | 500 | 162 | 15 | 410 | 310 | 310 | 162 | 10 | 210 | 500 | 490 | 70 |
|  | 41 |  | 120 | 60 |  |  |  | 133 | 20 |  | 330 | 320 | 133 |  |  |  |  | 81 |
|  | 52 |  | 101 | 52 |  |  |  | 112 | 26 |  | 350 | 330 | 112 |  |  |  |  | 92 |
|  | 63 |  | 87 | 45 |  |  |  | 97 | 30 |  | 370 | 340 | 97 |  |  |  |  | 103 |
|  | 74 |  | 76 | 40 |  |  |  | 85 | 34 |  | 390 | 350 | 85 |  |  |  |  | 114 |
|  | 85 |  | 68 | 35 |  |  |  | 76 | 36 |  | 400 | 360 | 76 |  |  |  |  | 125 |
| 250х400 | 41 | 1250 | 150 | 75 | 260 | 520 | 500 | 162 | 20 | 410 | 380 | 370 | 162 | 10 | 260 | 500 | 430 | 81 |
|  | 52 |  | 125 | 65 |  |  |  | 143 | 26 |  | 400 | 380 | 143 |  |  |  |  | 92 |
|  | 63 |  | 110 | 55 |  |  |  | 123 | 32 |  | 420 | 390 | 123 |  |  |  |  | 103 |
|  | 74 |  | 98 | 48 |  |  |  | 109 | 37 |  | 450 | 410 | 109 |  |  |  |  | 114 |
|  | 85 |  | 87 | 43 |  |  |  | 97 | 40 |  | 460 | 410 | 97 |  |  |  |  | 125 |
|  | 96 |  | 79 | 38 |  |  |  | 87 | 43 |  | 480 | 420 | 87 |  |  |  |  | 136 |

Т а б л и ц а  Б.1.  П р о д о л ж е н и е.

| Тип опорной части | Неподвижная опорная часть Н РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть Л РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть ЛП РОЧ | Суммарная высота опорной части со стальной конструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры РОЧ* | Допускаемая нагрузка | Допускаемое горизонтальное усилие | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане |  |
| В плане | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aхb | d | N | Ha | Hb | Aв, Ан | Вв | Вн | Hb | Ua(+) | Bв, Вн | Ав | Ан | Ha | Ub(+) | Aв, Ан | Вв | Вн | H |
| мм | kN | kN | мм | kN | мм | мм | kN | мм | мм | мм |
| 300х400 | 41 | 1800 | 347 | 181 | 310 | 540 | 520 | 384 | 20 | 410 | 460 | 440 | 384 | 10 | 310 | 520 | 510 | 101 |
|  | 52 |  | 299 | 156 |  |  |  | 331 | 26 |  | 580 | 460 | 331 |  |  |  |  | 112 |
|  | 63 |  | 262 | 137 |  |  |  | 291 | 32 |  | 500 | 470 | 291 |  |  |  |  | 123 |
|  | 74 |  | 234 | 122 |  |  |  | 259 | 37 |  | 520 | 480 | 259 |  |  |  |  | 134 |
|  | 85 |  | 211 | 110 |  |  |  | 234 | 43 |  | 540 | 490 | 234 |  |  |  |  | 145 |
|  | 96 |  | 192 | 100 |  |  |  | 213 | 46 |  | 560 | 500 | 213 |  |  |  |  | 156 |
|  | 107 |  | 176 | 92 |  |  |  | 195 | 50 |  | 570 | 500 | 195 |  |  |  |  | 167 |
|  | 118 |  | 163 | 85 |  |  |  | 181 | 52 |  | 580 | 510 | 181 |  |  |  |  | 178 |
| 350х450 | 54 | 2360 | 361 | 177 | 360 | 610 | 570 | 401 | 27 | 460 | 550 | 530 | 401 | 10 | 360 | 570 | 560 | 114 |
|  | 69 |  | 305 | 150 |  |  |  | 338 | 34 |  | 580 | 540 | 338 |  |  |  |  | 129 |
|  | 84 |  | 264 | 129 |  |  |  | 293 | 42 |  | 610 | 560 | 293 |  |  |  |  | 144 |
|  | 99 |  | 233 | 114 |  |  |  | 258 | 50 |  | 640 | 570 | 258 |  |  |  |  | 159 |
|  | 114 |  | 208 | 102 |  |  |  | 231 | 55 |  | 660 | 580 | 231 |  |  |  |  | 174 |
|  | 129 |  | 188 | 92 |  |  |  | 208 | 59 |  | 680 | 590 | 208 |  |  |  |  | 189 |
|  | 144 |  | 171 | 84 |  |  |  | 190 | 63 |  | 690 | 600 | 190 |  |  |  |  | 204 |
| 400х500 | 54 | 3000 | 413 | 203 | 410 | 680 | 640 | 458 | 27 | 510 | 600 | 580 | 458 | 10 | 410 | 640 | 630 | 114 |
|  | 69 |  | 349 | 171 |  |  |  | 387 | 34 |  | 630 | 590 | 387 |  |  |  |  | 129 |
|  | 84 |  | 302 | 148 |  |  |  | 335 | 42 |  | 660 | 610 | 335 |  |  |  |  | 144 |
|  | 99 |  | 266 | 130 |  |  |  | 295 | 50 |  | 690 | 620 | 295 |  |  |  |  | 159 |
|  | 114 |  | 238 | 117 |  |  |  | 264 | 57 |  | 720 | 640 | 264 |  |  |  |  | 174 |
|  | 129 |  | 215 | 105 |  |  |  | 238 | 62 |  | 740 | 650 | 238 |  |  |  |  | 189 |
|  | 144 |  | 196 | 96 |  |  |  | 217 | 67 |  | 760 | 660 | 217 |  |  |  |  | 204 |
|  | 159 |  | 180 | 88 |  |  |  | 200 | 70 |  | 770 | 660 | 200 |  |  |  |  | 219 |

Т а б л и ц а  Б.1.  П р о д о л ж е н и е.

| Тип опорной части | Неподвижная опорная часть Н РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть Л РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть ЛП РОЧ | Суммарная высота опорной части со стальной конструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры РОЧ* | Допускаемая нагрузка | Допускаемое горизонтальное усилие | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане |  |
| В плане | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aхb | d | N | Ha | Hb | Aв, Ан | Вв | Вн | Hb | Ua(+) | Bв, Вн | Ав | Ан | Ha | Ub(+) | Aв, Ан | Вв | Вн | H |
| мм | kN | kN | мм | kN | мм | мм | kN | мм | мм | мм |
| 450х600 | 54 | 4050 | 535 | 260 | 460 | 780 | 740 | 539 | 27 | 610 | 650 | 630 | 539 | 10 | 460 | 740 | 730 | 124 |
|  | 69 |  | 535 | 260 |  |  |  | 539 | 34 |  | 680 | 640 | 539 |  |  |  |  | 139 |
|  | 84 |  | 535 | 260 |  |  |  | 539 | 42 |  | 710 | 660 | 539 |  |  |  |  | 154 |
|  | 99 |  | 512 | 251 |  |  |  | 539 | 50 |  | 740 | 670 | 539 |  |  |  |  | 169 |
|  | 114 |  | 460 | 226 |  |  |  | 510 | 57 |  | 770 | 690 | 510 |  |  |  |  | 184 |
|  | 129 |  | 417 | 205 |  |  |  | 462 | 65 |  | 800 | 700 | 462 |  |  |  |  | 199 |
|  | 144 |  | 381 | 187 |  |  |  | 423 | 70 |  | 820 | 710 | 423 |  |  |  |  | 214 |
|  | 159 |  | 352 | 172 |  |  |  | 390 | 74 |  | 840 | 720 | 390 |  |  |  |  | 229 |
|  | 174 |  | 326 | 160 |  |  |  | 362 | 78 |  | 860 | 730 | 362 |  |  |  |  | 244 |
| 500х600 | 54 | 4500 | 754 | 370 | 510 | 800 | 740 | 755 | 27 | 610 | 700 | 680 | 755 | 10 | 510 | 740 | 730 | 134 |
|  | 69 |  | 703 | 345 |  |  |  | 755 | 34 |  | 730 | 690 | 755 |  |  |  |  | 149 |
|  | 84 |  | 616 | 302 |  |  |  | 683 | 42 |  | 760 | 710 | 683 |  |  |  |  | 164 |
|  | 99 |  | 548 | 269 |  |  |  | 608 | 50 |  | 790 | 720 | 608 |  |  |  |  | 179 |
| 500*600 | 114 | 4500 | 494 | 242 | 510 | 800 | 740 | 548 | 57 | 610 | 820 | 740 | 548 | 10 | 510 | 740 | 730 | 194 |
|  | 129 |  | 449 | 221 |  |  |  | 498 | 65 |  | 850 | 750 | 498 |  |  |  |  | 209 |
|  | 144 |  | 412 | 202 |  |  |  | 457 | 72 |  | 880 | 770 | 457 |  |  |  |  | 224 |
|  | 159 |  | 381 | 187 |  |  |  | 422 | 77 |  | 900 | 780 | 422 |  |  |  |  | 239 |
|  | 174 |  | 354 | 173 |  |  |  | 392 | 82 |  | 920 | 790 | 392 |  |  |  |  | 254 |
|  | 189 |  | 330 | 162 |  |  |  | 366 | 86 |  | 940 | 800 | 366 |  |  |  |  | 269 |
|  | 204 |  | 310 | 152 |  |  |  | 343 | 90 |  | 950 | 800 | 343 |  |  |  |  | 284 |

Т а б л и ц а  Б.1.  П р о д о л ж е н и е.

| Тип опорной части | Неподвижная опорная часть Н РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть Л РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть ЛП РОЧ | Суммарная высота опорной части со стальной конструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры РОЧ* | Допускаемая нагрузка | Допускаемое горизонтальное усилие | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане |  |
| В плане | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aхb | d | N | Ha | Hb | Aв, Ан | Вв | Вн | Hb | Ua(+) | Bв, Вн | Ав | Ан | Ha | Ub(+) | Aв, Ан | Вв | Вн | H |
| мм | kN | kN | мм | kN | мм | мм | kN | мм | мм | мм |
| 600х700 | 70 | 6300 | 753 | 369 | 610 | 900 | 840 | 755 | 35 | 710 | 830 | 790 | 755 | 10 | 610 | 840 | 830 | 150 |
|  | 90 |  | 705 | 346 |  |  |  | 755 | 46 |  | 870 | 810 | 755 |  |  |  |  | 170 |
|  | 110 |  | 609 | 299 |  |  |  | 675 | 56 |  | 920 | 840 | 675 |  |  |  |  | 190 |
|  | 130 |  | 536 | 263 |  |  |  | 595 | 67 |  | 960 | 860 | 595 |  |  |  |  | 210 |
|  | 150 |  | 479 | 235 |  |  |  | 531 | 77 |  | 1000 | 890 | 531 |  |  |  |  | 230 |
|  | 170 |  | 433 | 212 |  |  |  | 480 | 88 |  | 1040 | 900 | 480 |  |  |  |  | 250 |
|  | 190 |  | 395 | 194 |  |  |  | 438 | 93 |  | 1070 | 910 | 438 |  |  |  |  | 270 |
|  | 210 |  | 363 | 178 |  |  |  | 402 | 100 |  | 1090 | 920 | 402 |  |  |  |  | 290 |
|  | 230 |  | 336 | 165 |  |  |  | 372 | 105 |  | 1130 | 930 | 372 |  |  |  |  | 310 |
| 700х800 | 70 | 8400 | 940 | 461 | 710 | 900 | 960 | 944 | 35 | 810 | 950 | 910 | 944 | 10 | 710 | 960 | 950 | 150 |
|  | 90 |  | 705 | 346 |  |  |  | 912 | 46 |  | 1000 | 930 | 912 |  |  |  |  | 170 |
|  | 110 |  | 711 | 349 |  |  |  | 788 | 56 |  | 1040 | 960 | 788 |  |  |  |  | 190 |
|  | 130 |  | 626 | 307 |  |  |  | 694 | 66 |  | 1080 | 980 | 694 |  |  |  |  | 210 |
|  | 150 |  | 559 | 274 |  |  |  | 620 | 77 |  | 1120 | 1000 | 620 |  |  |  |  | 230 |
|  | 170 |  | 505 | 248 |  |  |  | 560 | 88 |  | 1160 | 1020 | 560 |  |  |  |  | 250 |
|  | 190 |  | 460 | 226 |  |  |  | 511 | 98 |  | 1210 | 1040 | 511 |  |  |  |  | 270 |
|  | 210 |  | 423 | 208 |  |  |  | 469 | 105 |  | 1230 | 1050 | 469 |  |  |  |  | 290 |
|  | 230 |  | 392 | 192 |  |  |  | 434 | 112 |  | 1260 | 1070 | 434 |  |  |  |  | 310 |
|  | 250 |  | 364 | 179 |  |  |  | 404 | 118 |  | 1280 | 1080 | 404 |  |  |  |  | 330 |
|  | 270 |  | 341 | 167 |  |  |  | 378 | 123 |  | 1310 | 1090 | 378 |  |  |  |  | 350 |

Т а б л и ц а  Б.1.  П р о д о л ж е н и е.

| Тип опорной части | Неподвижная опорная часть Н РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть Л РОЧ | Линейно-подвижная опорная часть ЛП РОЧ | Суммарная высота опорной части со стальной конструкцией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры РОЧ* | Допускаемая нагрузка | Допускаемое горизонтальное усилие | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане | Допускаемое горизонтальное усилие | Допускаемое перемещение | Размеры опорной части в плане |  |
| В плане | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aхb | d | N | Ha | Hb | Aв, Ан | Вв | Вн | Hb | Ua(+) | Bв, Вн | Ав | Ан | Ha | Ub(+) | Aв, Ан | Вв | Вн | H |
| мм | kN | kN | мм | kN | мм | мм | kN | мм | мм | мм |
| 800х800 | 79 | 9600 | 943 | 462 | 810 | 990 | 950 | 944 | 41 | 810 | 1080 | 1030 | 944 | 10 | 810 | 960 | 950 | 159 |
|  | 102 |  | 848 | 416 |  |  |  | 940 | 54 |  | 1130 | 1050 | 940 |  |  |  |  | 182 |
|  | 125 |  | 728 | 357 |  |  |  | 807 | 67 |  | 1180 | 1080 | 807 |  |  |  |  | 205 |
|  | 148 |  | 638 | 313 |  |  |  | 707 | 79 |  | 1230 | 1100 | 707 |  |  |  |  | 228 |
|  | 171 |  | 567 | 278 |  |  |  | 629 | 92 |  | 1280 | 1130 | 629 |  |  |  |  | 251 |
|  | 194 |  | 511 | 251 |  |  |  | 566 | 104 |  | 1330 | 1150 | 566 |  |  |  |  | 274 |
|  | 217 |  | 465 | 228 |  |  |  | 515 | 115 |  | 1380 | 1170 | 515 |  |  |  |  | 297 |
|  | 240 |  | 426 | 209 |  |  |  | 472 | 124 |  | 1410 | 1190 | 472 |  |  |  |  | 320 |
|  | 263 |  | 393 | 193 |  |  |  | 436 | 131 |  | 1440 | 1210 | 436 |  |  |  |  | 343 |
|  | 286 |  | 365 | 179 |  |  |  | 405 | 138 |  | 1470 | 1220 | 405 |  |  |  |  | 366 |
|  | 309 |  | 341 | 167 |  |  |  | 378 | 144 |  | 1480 | 1230 | 378 |  |  |  |  | 389 |
| 900х900 | 79 | 12150 | 938 | 459 | 910 | 1100 | 1060 | 944 | 41 | 910 | 1180 | 1130 | 944 | 10 | 910 | 1050 | 1040 | 159 |
|  | 102 |  | 938 | 460 |  |  |  | 944 | 54 |  | 1230 | 1150 | 944 |  |  |  |  | 182 |
|  | 125 |  | 811 | 398 |  |  |  | 899 | 67 |  | 1280 | 1180 | 899 |  |  |  |  | 205 |
|  | 148 |  | 710 | 349 |  |  |  | 788 | 79 |  | 1330 | 1200 | 788 |  |  |  |  | 228 |
|  | 171 |  | 632 | 310 |  |  |  | 701 | 92 |  | 1380 | 1230 | 701 |  |  |  |  | 251 |
|  | 194 |  | 569 | 279 |  |  |  | 631 | 104 |  | 1430 | 1250 | 631 |  |  |  |  | 274 |
|  | 217 |  | 518 | 254 |  |  |  | 574 | 117 |  | 1480 | 1280 | 574 |  |  |  |  | 297 |
|  | 240 |  | 475 | 233 |  |  |  | 526 | 128 |  | 1530 | 1300 | 526 |  |  |  |  | 320 |
|  | 263 |  | 438 | 215 |  |  |  | 486 | 137 |  | 1560 | 1320 | 486 |  |  |  |  | 343 |
|  | 286 |  | 407 | 200 |  |  |  | 451 | 145 |  | 1590 | 1330 | 451 |  |  |  |  | 366 |
|  | 309 |  | 380 | 186 |  |  |  | 421 | 152 |  | 1620 | 1350 | 421 |  |  |  |  | 389 |
|  | 332 |  | 356 | 175 |  |  |  | 395 | 158 |  | 1650 | 1380 | 395 |  |  |  |  | 412 |

Примечание:  * Основные параметры РОЧ указаны в таблице А.1 Приложения А.